Mortar mix tests

Materials: graded sand GS, hydrated lime HL, ordinary Portland cement OPC, bricklayers

clay BC, 0.3-0.6mm grog G

Mix 1   3:1:1:0.5   GS, HL, OPC, BC

Mix 2   3:1:1:0.5   GS, HL, G, BC

Mix 3   3:1   GS, HL

Mix 4   3:1   G, HL

Mix 5   1:1   HL, BC  (finger sample)

Mix 6   4:2;1   GS, HL, G  (finger sample)