| PHYSICAL PROPERTIES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIX PROPORTIONS BY VOLUME |  |  |  |  |  |  |
| Cement | Vermiculite | Sand | WET DENSITY PCF | OVEN DRY DENSITY PCF | COMPRESSIVE STRENGTH 28 DAYS PSI | "K" FACTOR |
| 1 | 8 | 0 | 40-48 | 19-22 | 70-125 | 0.60-0.65 |
| 1 | 7 | 0 | 42-47 | 20-24 | 125-140 | 0.65-0.69 |
| 1 | 6 | 0 | 44-52 | 23-27 | 135-175 | 0.69-0.73 |
| 1 | 5 | 0 | 49-55 | 25-31 | 175-125 | 0.72-0.75 |
| 1 | 4 | 0 | 55-62 | 30-35 | 225-325 | 0.79-0.81 |
| 1 | 3 | 2 | 85-91 | 75-80 | 600-620 | 2.50-2.75 |